Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

# Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich

Stand: 13.07.01

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   01

## Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Gußasphaltestriche sind gemäß Herstellerrichtlinien, der DIN 18354 und

DIN 18560 auszuführen.

Zur Herstellung von geschliffenen Gußasphaltestrich als flächenfertiger

Boden ist die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 Zeile 4 gemäß erhöhter

Anforderung einzuhalten. Die Zugschlagsstoffe für Gußasphaltestriche sind

mit einer Mohssche Härte < 5 auszuwählen.

Herstellen eines geschliffenen Gußasphaltestrichs

mit marmorierter, terrazzoähnlicher Optik

Durch mehrfaches schleifen ist das Korn im Gußasphaltestrich mit einem

Abtrag mittleren Korndurchmessers von 4 mm freizulegen.

Mit fein abgestimmten Schleifwerkzeugen ist solange zu schleifen,

bis die gewünschte Oberflächenqualität

„rustikal“	mit der Griffigkeit von max.	52,5	SRT - Einheiten

„classic“	mit der Griffigkeit von max.	45,5	SRT - Einheiten

„eleganz“	mit der Griffigkeit von max.	36,3	SRT - Einheiten

in Anlehnung vorhandener Muster erreicht ist.

Aufgeschliffene Poren oder Löcher mit einem Durchmesser > 0,8 mm

sind zu 98 % zu schließen.

Zur Verbesserung der Optik und Pflege ist der geschliffene

Gußasphaltestrich zu reinigen und anschließend mit einer geeigneten

Selbstglanzdispersion zu imprägnieren.

Der Bieter hat den Nachweis seiner Fachkunde gem. § 8 VOB zu erbringen.

Im Bedarfsfall hat der Bieter eine Probefläche, die gesondert abgerechnet wird,

anzulegen.

Die Herstellung des geschliffenen Gußasphaltestrichs in vorgenannter Weise

ist unter Anlehnung des Produktes „WELANO“ und der Herstellervorschrift der

Welke e.K., Dorfstraße 12, 15806 – Christinendorf, Tel.: 033731 845 0

auszuführen.

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich auf Trennschicht

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   02

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge        Einheits-      Gesamt-

Einheit        preis €        preis €

01			 Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der

Baustelleneinrichtung für sämtliche im Leistungs-

verzeichnis aufgeführten Leistungen

Die Position beinhaltet auch:

Sämtliche Transportmittel, Geräte und Werkzeuge

Mischplätze, Lagerräume und Tagesunterkünfte.

Vom AG eventuell zur Verfügung gestellte Flächen

und ggf. Räume sind nach Baustellenräumung vom AN

in den ursprünglichen Zustand zu versetzen

Die arbeitstägliche Beseitigung von Verpackungen,

Restmaterialien, Schutt und dergleichen, soweit diese

aus den Leistungen des AN stammen, einschließlich

der Gebühren für die Entsorgung.

Alle Geräte-, Baustoff- und Materialtransporte

Außer- und innerhalb des Gebäudes

1,00 psch.

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich auf Trennschicht

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   03

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge        Einheits-      Gesamt-

Einheit        preis €         preis €

  - Untergrund von grober Verschmutzung

reinigen

qm

- Trennschicht aus Glasvließ/Wellpappe

in 1 Lage mit Überdeckung verlegen,

einschließlich Randstreifen aus Rippenpappe

qm

- Gußasphaltestrich

DIN 18560 – GE 10 0/5 - T 33

Produkt:........... Welano o. gleichw.

mit dem entsprechenden Mineralgehalt für Typ:.......(bruno)

in 1 Lage einbauen und noch im heißem Zustand abreiben.

Eine gleichmäßige Kornverteilung ist zu erzielen,

Arbeitsnähte sind  unsichtbar auszuführen. Fugen zu

aufgehenden Bauteilen o.ä. ist mit 10mm Breite zu erstellen.

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

Gußasphaltestrich 100 mm hinauszulegen.

qm

  - Bedarfsposition:

Fugen aussparen

m

  - Bedarfsposition:

Metall/Fugenprofil einbauen und mit Fugenmasse

füllen

Art:		...................

Größe:		...................

m

03.3			Bedarfsposition:

Metallprofil noch vor dem Einbau des Gußasphaltestrich

auf höhe des Endbodens von .........mm

in die Fläche montieren

Art:		..................

Größe:		..................

m

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich auf Trennschicht

Projekt  :

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:  04

Position	Leistungsbeschreibung                                Menge         Einheits-     Gesamt-

Einheit         preis €        preis €

- schützen der aufgehenden Bauteile vor dem

schleifen, mit Folie

lfm

- Randfugen zum Schutz der Wärmedämmung

schließen

lfm

- herstellen einer geschliffenen, marmorierten,

terrazzoähnlichen Optik  entsprechend den ZTV

Produkt: ............................. „WELANO“ o. gleichw.

in der Oberflächenqualität: .................................. ..

der Griffigkeit von: ................SRT – Einheiten

die Bearbeitung von .........lfm Rand ist mit

einzurechnen.

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

hinausgelegte und geschliffene Estrich abzutrennen.

qm

- Abdeckung, begehbar als Schutz der Beläge

Einschließlich der späteren Beseitigung.

Abdeckung nach Wahl des Auftragnehmers,

einlagig.

Verlegung lose, Ränder und Stöße mit geeignetem

Material abkleben.

Beseitigung nach Freigabe des AG.

m²

  - alternativ:

Abdeckung, begehbar als Schutz der Beläge

Einschließlich der späteren Beseitigung.

Abdeckung mit Folie und Hartfaserplatten,

zweilagig.

Verlegung lose, Ränder und Stöße mit geeignetem

Material abkleben.

Beseitigung nach Freigabe des AG.

m²

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis                  Geschliffener Gußasphaltestrich auf Dämmschicht

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:  03

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge         Einheits-      Gesamt-

Einheit         preis €        Preis €

01.1			 Untergrund von grober Verschmutzung

reinigen

qm

  - Bedarfsposition:

Bitumenbahn mit Überdeckung lose

verlegen

Fabrikat: ...............................

qm

- Ausgleichsschüttung

Schüttdämmstoff zum Ausgleich von

Unebenheiten einbauen

Körnung:		................................

Schüttungsdicke:	................................

Fabrikat:		................................

qm

- Trittschalldämmschicht

Trittschalldämmung gemäß DIN 4109

einbauen

Fabrikat: 		.................................

Dicke:			.................................

qm

03			  Wärmedämmplatten aus mineralischen

Faserdämmstoff, gemäß DIN 18165 Teil 1,

WD, A1, trittfest, wie vor verlegen

Fabrikat:		.................................

Dicke:			.................................

qm

04			Abdeckplatten liefern und einbauen

Fabrikat:		......................................

Dicke:			......................................

qm

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich auf Dämmschicht

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:  										Seite:  04

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge         Einheits-      Gesamt-

Einheit         preis €      preis €

- Gussasphaltestrich DIN 18560 – GE 10 0/5 - T 33

Produkt:........... Welano o. gleichw.

mit dem entsprechenden Mineralgehalt für Typ:.......(bruno)

in 1 Lage einbauen und noch im heißem Zustand abreiben.

Eine gleichmäßige Kornverteilung ist zu erzielen,

Arbeitsnähte sind  unsichtbar auszuführen. Fugen zu

aufgehenden Bauteilen o.ä. ist mit 10mm Breite zu erstellen.

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

Gussasphaltestrich 100 mm hinauszulegen.

qm

07		             Bedarfsposition:

Fugen aussparen

m

  - Bedarfsposition:

Metall/Fugenprofil einbauen und mit Fugenmasse

füllen

Art: 		......................................

Größe:	......................................

m

  - Bedarfsposition:

Metallprofil noch vor dem Verlegen des

Gussasphaltestriches in der endgültigen

Bodendicke von 25 / 30 mm in die Fläche

einbauen

Art:		.......................................

Größe:	.......................................

m

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich auf Dämmschicht

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:  										Seite:  05

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge         Einheits-      Gesamt-

Einheit         preis €        preis €

08			Abdeckung, begehbar als Schutz der Beläge

Einschließlich der späteren Beseitigung.

Abdeckung nach Wahl des Auftragnehmers,

einlagig.

Verlegung lose, Ränder und Stöße mit geeignetem

Material abkleben.

Beseitigung nach Freigabe des AG.

m²

09 			Randfugen zum Schutz der Wärmedämmung

schließen

lfm

10			 herstellen einer geschliffenen, marmorierten,

terrazzoähnlichen Optik entsprechend den ZTV

Produkt: ......................“WELANO“ o. gleichw.

in der Oberflächenqualität: ..................................

der Griffigkeit von: .................SRT – Einheiten

die Bearbeitung von .........lfm Rand ist mit

einzurechnen.

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

hinausgelegte und geschliffene Rand abzutrennen.

qm

12                                 Randfugen

Nach Abschluß der Schleifarbeiten sind

die Randfugen mit schwarzem dauer-

elastischen und bitumenverträglichen

Material zu schließen

Fabrikat:		..................................

m

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Geschliffener Gußasphaltestrich

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	: Lohnstundenarbeiten	  						            Seite:  06

Position                           Leistungsbeschreibung                              Menge          Einheits-      Gesamt-

Einheit          preis €       preis €

- Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die

nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind

und gegen Nachweis auf Anordnung der

Bauleitung zur Ausführung kommen,

werden berechnet:

.......... Stunden                                Lohn: ..............

Material: .............

- Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die

nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind

und gegen Nachweis auf Anordnung der

Bauleitung zur Ausführung kommen,

werden berechnet:

.......... Stunden                                Lohn:	..............

Material:	..............

03                                    Summe Lohnstundenarbeiten:                                           netto: ......................

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis                    Geschliffener Gußasphaltestrich

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										Seite:  07

_________________________________________________________________________________

### Zusammenstellung

Estrich - und Gußasphaltarbeiten nach DIN 1835

Titel – Nr.                                                                                                 Summe   €

Los

Titel..........   Fußböden auf                                                             	       ....................

#### Titel ..........                                                                                     	       ....................

# Titel..........   Lohnstundenarbeiten                                                          ..................

Gesamt – Angebotssumme               netto                                      	       ....................

zuzüglich                   16 % Mehrwertsteuer                                     	       ....................

Angebotssumme                                brutto                                      	       ....................