Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

# Leistungsverzeichnis	 Zelano Geschliffener Zementestrich

Stand: 13.07.01

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   01

## Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Zur Herstellung von geschliffenen Zementestrichen als flächenfertigen

Boden sind die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 gemäß erhöhter

Anforderung einzuhalten. Die Zugschlagsstoffe für Zementestrich sind mit

einer Mohssche Härte < 5 auszuwählen.

Herstellen eines geschliffenen Zementestrichs

mit marmorierter, terrazzoähnlicher Optik

Durch mehrfaches schleifen ist das Korn im Zementestrich mit einem

Abtrag des mittleren Korndurchmessers von 4 mm freizulegen.

Mit fein abgestimmten Schleifwerkzeugen ist solange zu schleifen,

bis die gewünschte Oberflächenqualität

„matt“		mit der Griffigkeit von max.	52,5	SRT - Einheiten

„seidenmatt“	mit der Griffigkeit von max.	45,5	SRT - Einheiten

„glänzend“	mit der Griffigkeit von max.	36,3	SRT - Einheiten

in Anlehnung vorhandener Muster erreicht ist.

Aufgeschliffene Poren oder Löcher mit einem Durchmesser > 0,8 mm

sind zu 98 % zu schließen.

Zur Verbesserung der Optik und Pflege ist der geschliffene

Zementestrich zu reinigen und anschließend mit einer geeigneten

Selbstglanzdispersion zu imprägnieren.

Der Bieter hat den Nachweis seiner Fachkunde gem. § 8 VOB zu erbringen.

Im Bedarfsfall hat der Bieter eine Probefläche, die gesondert abgerechnet wird,

anzulegen.

Die Herstellung des geschliffenen Zementestrichs in vorgenannter Weise

ist unter Anlehnung des Produktes „Zelano“ und der Herstellervorschrift der

Welke e.K., Dorfstraße 12, 15806 – Christinendorf, Tel.: 033731 845 0

auszuführen.

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Zelano geschliffener  Zementestrich

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   02

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge        Einheits-      Gesamt-

Einheit        preis €         preis €

01			 Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der

Baustelleneinrichtung für sämtliche im Leistungs-

verzeichnis aufgeführten Leistungen

Die Position beinhaltet auch:

Sämtliche Transportmittel, Geräte und Werkzeuge

Mischplätze, Lagerräume und Tagesunterkünfte.

Vom AG eventuell zur Verfügung gestellte Flächen

Und ggf. räume sind nach Baustellenräumung vom AN

In den ursprünglichen Zustand zu versetzen

Die arbeitstägliche Beseitigung von Verpackungen,

Restmaterialien, Schutt und dergleichen, soweit diese

aus den Leistungen des AN stammen, einschließlich

der Gebühren für die Entsorgung.

Alle Geräte-, Baustoff- und Materialtransporte

Außer- und innerhalb des Gebäudes

1,00 psch.

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Zelano geschliffener Zementestrich

Projekt	:

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:   03

Position		Leistungsbeschreibung                                Menge        Einheits-      Gesamt-

Einheit        preis €         preis €

  - Untergrund von grober Verschmutzung

reinigen

qm

- Zementestrich

DIN 18560 – ZE 30 T

Herstellen, auf eine gleichmäßige Kornverteilung

ist zu achten

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

Zementestrich 100 mm hinauszulegen.

qm

  - Bedarfsposition:

Fugen aussparen

m

  - Bedarfsposition:

Metall/Fugenprofil einbauen und mit Fugenmasse

füllen

Art:		...................

Größe:		...................

m

02.3			Bedarfsposition:

Metallprofil noch vor dem Einbau des Zementestrich

auf Höhe des Endbodens von .........mm

in die Fläche montieren

Art:		..................

Größe:		..................

m

- schützen der aufgehenden Bauteile vor dem

schleifen, mit Folie

lfm

Martin Welke e.K. Zur Brände 2, D-14959 Trebbin OT Christinendorf

Leistungsverzeichnis	Zelano geschliffener Zementestrich auf Trennschicht

Projekt  :

Bereich	:										Datum:

Titel	:										  Seite:  04

Position	Leistungsbeschreibung                                Menge         Einheits-     Gesamt-

Einheit         preis €         preis €

- herstellen des geschliffenen Zementestrich

mit marmorierter, terrazzoähnlicher Optik

entsprechend den ZTV

Produkt: ............................. „ZELANO“ o. gleichw.

in der Oberflächenqualität: .................................. ..

und der Griffigkeit von max: ................SRT – Einheiten

An den Übergängen zu anderen Böden ist der

hinausgelegte und geschliffene Rand abzutrennen,

......lfm Randbereiche sind in den Gesamtpreis mit

einzurechnen. Zwischen den Schleifgängen ist der

Zementestrich mit Produkt: Zelanozit o. gleichw.

Zu verhärten.

qm

- Zulage für Randbereiche

herstellen des geschliffenen Zementestrich

wie in Pos.05

lfm

- Fugen vor den schleifen zum Schutz der

Wärmedämmung schließen

lfm

- Abdeckung, begehbar als Schutz der Beläge

Einschließlich der späteren Beseitigung.

Abdeckung nach Wahl des Auftragnehmers,

einlagig.

Verlegung lose, Ränder und Stöße mit geeignetem

Material abkleben.

Beseitigung nach Freigabe des AG.

m²

### Zusammenstellung Estricharbeiten

Titel – Nr.                                                                                                 Summe   €

Los

Titel ..........   Fußböden auf                                                             	....................

#### Titel..........               	                                                                          	....................

# Titel ..........   Lohnstundenarbeiten                                                    ..................

Gesamt – Angebotssumme               netto                                               ....................

zuzüglich                   16 % Mehrwertsteuer                                               ....................

Angebotssumme                                brutto                                               ....................